焊工理论知识样题题库（A）

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

一、单项选择

1. 在装配图中，(　　)是不需要标注的。

A、规格尺寸           B、安装尺寸           C、所有零件尺寸       D、其他重要尺寸

2. 在钢中碳质量分数为0.25%～0.60%称为(　　)钢。

A、中碳               B、高碳               C、低碳               D、超低碳

3. 合金钢中，合金元素的质量分数的总和(　　)的钢称为高合金钢。

A、>5%                B、>7%                C、>8%                D、>10%

4. 焊接发生直接电击事故的原因之一是在接线、调节焊接电流及(　　)时，手或身体某部碰触到接线柱、极板等带电体而触电。

A、移动凳子           B、移动桌子           C、移动焊接设备       D、移动工件

5. 在焊接电弧高温作用下焊条芯、药皮和被焊金属发生冶金反应，在焊接(　　)中可含大量氧化锰及锰尘，长期吸入可能引起锰中毒。

A、焊条药皮           B、弧光               C、烟尘               D、有害气体

6. 铬镍奥氏体不锈钢焊接时，应采用的主要工艺措施是(    )。
A.小的热输入及强制冷却；      B.大电流及单道焊；            C.横向摆动焊；                D.预热及缓冷

7. 焊接场地应保持必要的通道，人行通道的(　　)应不小于1.5m。

A、高度               B、宽度               C、照明高度           D、卫生范围

8. (　　)是铜及铜合金气焊用熔剂。

A、CJ101              B、CJ201              C、CJ301              D、CJ401

9. 有色金属气焊时，熔剂的作用主要是(　　)。

A、向焊缝渗入合金元素                       B、对熔池金属起到一定保护作用

C、脱硫脱磷                                 D、防止焊件烧穿

10. 铸铁焊补前，在坡口上栽螺钉的目的是为了防止(　　)。

A、焊接接头产生白口组织                     B、焊缝与母材剥离

C、焊缝产生气孔                             D、熔融金属外流

11. 焊前清理铝及铝合金工件和焊丝表面的目的不是为了(　　)。

A、清除氧化膜         B、清除组织           C、清除油脂           D、清除赃物

12. (　　)不是埋弧焊机控制系统的调试内容。

A、送丝速度           B、引弧操作           C、电源参数测试       D、小车行走速度

13. 埋弧焊机小车性能的检测不包括(　　)。

A、漏气漏水                                 B、焊剂的铺撒和回收

C、机头各个方向上的运动                     D、焊丝的送进、校直

14. (　　)不是钨极氩弧焊机的调试内容。

A、电源参数调整                             B、供气系统完好性

C、控制系统的功能及其精度                   D、钨极的端部形状

15. (　　)不是钨极氩弧焊机控制系统的调试内容。

A、输入电压改变时，输出电流的变化           B、焊枪的发热情况

C、脉冲参数的测试和调节                     D、提前送气、滞后停气程序

16. 钨极氩弧焊枪试验包括(　　)。

A、焊丝送进速度                             B、稳弧性能

C、焊枪有无漏气、漏水现象                   D、小车行走速度

17. (　　)小于等于38mm的管接头，可取整管作焊接接头拉伸试样。

A、内径               B、厚度               C、外径               D、长度

18. 根据（），焊丝可分为埋弧焊丝、二氧化碳气体保护焊丝、氩弧焊丝、电渣焊丝、气焊丝等。
A.焊丝截面形状和结构的不同；  B.根据焊接方法的不同；
C.按焊件材质不同；            D.保护措施的不同

19. 焊接接头(　　)试验是用以测定焊接接头各区域的冲击吸收功。

A、弯曲               B、夏比冲击           C、拉伸               D、疲劳

20. (　　)不是焊接接头硬度试验的测定内容。

A、布氏硬度           B、马氏硬度           C、洛氏硬度           D、维氏硬度

21. 应在(　　)于焊缝轴线方向的相应区段截取焊接接头硬度试样的样坯。

A、平行               B、45°               C、垂直               D、60°

22. 斜Y形坡口对接裂纹试件两端的拘束焊缝焊接时注意不要产生(　　)。

A、角变形                                   B、横向收缩

C、纵向收缩                                 D、纵向收缩和横向收缩

23. 断面裂纹率是对斜Y形坡口对接裂纹试样(　　)横断面分别计算出其裂纹率，然后求出平均值。

A、2个                B、3个                C、4个                D、5个

24. 铸铁的分类中不包括(　　)。

A、白口铸铁           B、灰铸铁             C、可浇铸铁           D、球墨铸铁

25. 白口铸铁中的碳几乎全部以(　　)的形式存在。

A、渗碳体             B、片状石墨           C、球状石墨           D、团絮状石墨

26. 灰铸铁具有(　　)、铸造性能好、容易切削加工、吸振、耐磨等优点，因此应用广泛。

A、高的强度                                 B、有一定的塑性变形能力

C、成本低                                   D、高的韧性

27. (　　)不是可锻铸铁的性能。

A、有较高的强度                             B、有较高的塑性

C、有很高的塑性变形能力                     D、有一定的塑性变形能力

28. 灰铸铁焊接时，焊接接头容易产生(　　)组织。

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

A、白口铸铁           B、珠光体             C、奥氏体             D、铁素体

29. 灰铸铁焊接接头容易产生白口铸铁组织的原因是由于焊补时(　　)。

A、冷却速度太快       B、冷却速度太慢       C、焊接应力太大       D、工件受热均匀

30. 焊条电弧焊热焊法焊接灰铸铁时，可得到(　　)焊缝。

A、铸铁组织           B、钢组织             C、白口铸铁组织       D、有色金属组织

31. 应该采用(　　)操作方法，进行焊条电弧焊热焊法焊补缺陷较小的灰铸铁。

A、短段断续分散焊     B、较小电流熔深浅     C、较粗焊条连续焊     D、焊后锤击消应力

32. (　　)不是细丝CO2气体保护焊焊补灰铸铁的特点。

A、有利于减少半熔化区白口铸铁组织           B、热影响区窄

C、有利于减少裂纹                           D、可得到铸铁焊缝组织

33. 铝镁合金的特点是(　　)。

A、强度高             B、耐腐蚀性好         C、硬度高             D、适于铸造

34. 铝及铝合金焊接时容易产生的裂纹属于(　　)。

A、再热裂纹           B、冷裂纹             C、热裂纹             D、疲劳裂纹

35. 铝及铝合金焊接时容易产生塌陷的原因不是由于铝(　　)。

A、熔点低                                   B、热膨胀系数大

C、高温强度低                               D、熔化时没有显著的颜色变化

36. 铝及铝合金不能采用(　　)进行焊接。

A、CO2气体保护焊

B、钨极脉冲氩弧焊

C、电阻焊

D、钎焊

37. 铝及铝合金采用交流钨极氩弧焊焊接时，不会起(　　)作用。

A、破坏和清除氧化膜                         B、提高焊接电弧的稳定性

C、防止钨极熔化                             D、提高焊接质量

38. 铝及铝合金(　　)时必须采用直流反接。

A、手工钨极氩弧焊     B、自动钨极氩弧焊     C、熔化极氩弧焊       D、钨极脉冲氩弧焊

39. 纯铜即是(　　)

A、紫铜               B、青铜               C、黄铜               D、白铜

40. (　　)具有高的耐磨性、良好的力学性能、铸造性能和耐腐蚀性能。

A、紫铜               B、白铜               C、黄铜               D、青铜

41. 锌的蒸发，是(　　)焊接时所存在的问题。

A、紫铜               B、青铜               C、白铜               D、黄铜

42. 钨极氩弧焊焊接紫铜时，电源及极性应采用(　　)。

A、直流反接           B、直流正接           C、交流或直流反接     D、交流焊

43. (　　)焊接方法不能满足钛及钛合金焊接质量要求。

A、真空电子束焊       B、熔化极氩弧焊       C、焊条电弧焊         D、钨极氩弧焊

44. 珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接时容易产生的问题是(　　)的说法是错误的。

A、焊接接头高应力状态                       B、焊缝金属的稀释

C、焊接接头产生晶间腐蚀                     D、扩散层的形成

45. 珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接，选择奥氏体不锈钢焊条作填充材料时，熔化的珠光体母材对焊缝金属中(　　)。

A、合金元素的含量具有冲淡作用               B、合金元素的含量具有添加作用

C、有害元素的含量具有消除作用               D、有害气体的含量具有冲淡作用

46. 焊接异种钢时，选择焊接方法的着眼点是应该尽量减小熔合比，特别是要尽量(　　)的熔化量。

A、减少珠光体钢                             B、减少奥氏体不锈钢

C、增加珠光体钢                             D、增加奥氏体不锈钢

47. 生产中广泛采用E309-16和E309-15焊条，焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢，目的是为了得到(　　)的奥氏体+铁素体的焊缝组织。

A、强度高             B、抗裂性能好         C、冲击韧性高         D、耐腐蚀性好

48. 选用E309-15焊条进行珠光体钢和奥氏体不锈钢对接焊时，在珠光体钢一侧不能(　　)。

A、停留时间长         B、停留时间短         C、焊条角度要合适     D、采用短弧

49. 钢板对接仰焊时，铁水在重力下产生下垂，极易在焊缝正面产生焊瘤，焊缝背面产生(　　)。

A、下凹               B、烧穿               C、上凸               D、焊瘤

50. 仿形气割机是(　　)进行切割的。

A、根据图样                                 B、按照给定的程序

C、利用磁力靠模原理                         D、沿着轨道行走

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题

51. （    ）《容规》适用于最高工作压力大于等于0.1MPa等条件的压力容器。

52. （    ）角变形产生的原因是由于焊缝横向收缩在厚度方向分布不均匀引起的。

53.（    ） 为了有利于安全技术监督和管理，将《容规》适用范围内的压力容器划分为三类。

54. （    ）用于焊接压力容器主要受压元件的奥氏体不锈钢，其碳的质量分数不应大于0.25%。

55.（    ） 焊接压力容器的焊工，必须进行考试，取得中级或高级焊工证后，才能在有效期间内担任合格项目范围内的焊接工作。

56. （    ）压力容器同一部位的返修次数不宜超过3次。

57.（    ） 要求焊后热处理的压力容器，应在热处理前焊接返修。

58.（    ） 焊接梁的翼板和腹板的角焊缝时，通常采用自动焊，并最好采用船形焊。

59. （    ）焊接梁和柱时，减小和预防焊接变形的措施有正确的焊接方向的说法是错误的。

60. （    ）压力容器和管道水压试验用的水温，低碳钢和16MnR钢不低于5℃，其他低合金钢不低于20℃。

61. (    )在机械制图中，所画图形不论放大或缩小，在标注尺寸时，应按机件实物外形轮廓标注。

62. (    )冲击韧度是指在冲击载荷下，金属材料抵抗破坏的能力。

63. (    )使用了低合金结构钢，不仅大大地节约了钢材，提高了硬度及耐磨性，同时也大大提高了产

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

品质量和使用寿命。

64. (    )把直流电转换为交流电称为逆变。

65. (    )有木板，钢筋混凝土，沥青，瓷砖，金属等材料铺设的地面也属于触电的危险环境。

66. (    )铝及铝合金气焊用熔剂是CJ201。

67. (    )铜及铜合金焊丝分成紫铜丝、黄铜丝、白铜丝及青铜丝几大类。

68. (    )采用气焊或氩弧焊焊接铜及铜合金时，应该选用不同成分的焊丝。

69. (    )两种不同的金属都可以进行直接焊接。

70. (    )弯曲试验时，正弯、背弯、侧弯及纵弯试样均各不少于1个。

71. (    )为避免试件间隙波动以及气割表面硬化层问题，斜Y形坡口对接裂纹试验的试件坡口加工应采用机械切削加工。

72. (    )1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢焊接，在两种母材熔化量相同，不加填充材料的情况下，焊缝会得到单相奥氏体组织。

73. (    )珠光体钢和奥氏体不锈钢厚板对接焊时，可先在珠光体钢的坡口上用25-13型奥氏体不锈钢焊接材料，采用多层多道焊的方法，堆焊过渡层。

74. (    )骑座式管板仰焊位盖面焊采用单道焊时其优点是外观平整、成型好，缺点是对操作稳定性要求较高，焊缝表面容易下垂。

75. (    )手工气割具有灵活方便等优点，因此特别适合于气割大厚度的钢板以及需要预热的中、高碳钢、高合金钢的气割。

76. (    )为了保证梁的稳定性，常需设置肋板。肋板的设置根据梁的长度而定。

77. (    )铸铁焊接时，防止氢气孔措施主要有严格清理坡口和焊丝表面的油、水、锈、污垢，烘干焊条等。

78. (    )在环焊缝的半熔化区产生带尾巴，形状似蝌蚪的气孔，这是超高压容器环焊缝所特有的缺陷。

79. (    )压力容器和管道水压试验的试验压力一般为工作压力的1.5～2倍。

80. (    )渗透探伤是利用某些液体的渗透性来发现和显示缺陷的。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多项选择

81. 职业道德不是社会道德要求在(　　)中的具体体现。

A、职业行为      B、职业关系      C、社会关系      D、人际关系      E、经济关系

82. 凡是已制订好的焊工工艺文件，焊工在生产中不能(　　)。

A、可以灵活运用                             B、必要时进行修改

C、必须严格执行                             D、根据实际进行发挥

E、可创造性的发挥

83. 钢材的性能取决于钢材的(　　)。

A、表面积        B、化学成分      C、表面状态      D、长度          E、组织

84. 渗碳体是铁和碳的化合物，分子式为Fe3C，其性能特点是(　　)。

A、韧            B、硬            C、脆            D、软            E、无磁性

85. 低碳钢的室温组织不是(　　)。

A、铁素体+奥氏体             B、渗碳体＋铁素体            C、奥氏体＋珠光体

D、珠光体＋铁素体            E、马氏体＋渗碳体

86. 电阻的单位是欧姆，但不能用符号(　　)表示。

A、R             B、A             C、F             D、Ω            E、W

87. S，P不是(　　)的元素符号。

A、磷，硅        B、硫，磷        C、氟，硫        D、硅，锰        E、铜，铝

88. 焊接工作前，焊工应对劳动保护用品进行安全检查，要求(　　)。

A、气焊气割的护目镜深浅要合适

B、电焊面罩无漏光，护目镜片深浅要合适

C、电焊手套应经3000V耐压试验，有合格证

D、工作服应用白帆布或合成纤维织物制作，不潮湿，无破损

E、在有积水的地面焊接时，应穿经5000V耐压试验合格的防水橡胶鞋

89. 铝及铝合金焊丝进行清理后，在潮湿的环境下，不能在(　　)内施焊。

A、4h            B、12h           C、24h           D、36h           E、48h

90. 为了防止产生未熔合，铜及铜合金焊前不是预热到(　　)。

A、100～150℃    B、150～200℃    C、200～300℃    D、300～500℃    E、300～700℃

91. 斜Y形坡口对接裂纹试件的试验焊缝坡口形状不是(　　)。

A、斜U形         B、斜Y形         C、V形           D、I形           E、X形

92. 与灰铸铁相比，球墨铸铁具有(　　)性能。

A、减振、耐磨    B、塑性极差      C、较高的强度    D、较高的韧性    E、较高的塑性

93. (　　)不是紫铜的性能。

A、良好的力学性能            B、极好的导热性              C、极好的导电性

D、良好的耐腐蚀性            E、高的耐磨性

94. 不锈复合钢板对接焊缝常用的焊接次序为(　　)。

A、首先用基层焊接材料焊接基层

B、首先用复层焊接材料焊接复层

C、用过渡层焊接材料焊接复层和基层的交界处

D、最后用复层焊接材料焊接复层

E、最后用基层焊接材料焊接基层

95. 光电跟踪气割机的设备虽然较复杂，由光电跟踪机构和自动气割机组成，但它不是根据(　　)进行切割的。

A、轨道          B、样板          C、程序          D、图样          E、靠模

96. (　　)设备称为压力容器的说法是错误的。

A、凡承受流体介质压力的密封                 B、生产热水和蒸汽的

C、要求耐热和耐腐蚀的                       D、要求耐磨损和耐高温的

E、凡承受酸碱腐蚀的密封

97. 铸铁焊接时，防止CO气孔措施中没有(　　)。

A、气焊时采用氧化焰                         B、采用石墨型药皮焊条

C、气焊时使用CJ201熔剂                      D、使用碱性低氢型焊条

E、气焊时采用中性焰或弱碳化焰

98. (　　)是防止压力容器焊接时产生冷裂纹的措施。

A、后热以及焊后热处理

B、严格限制焊接材料中的硫、磷含量

C、选用低氢型焊条，并按规定严格进行烘干

D、采用合理的焊接顺序和方法，以降低焊接应力

E、仔细清理坡口及两侧的油、锈及水分

99. 荧光探伤是用来发现各种焊接接头(　　)的检查方法的说法是错误的。

A、内部缺陷      B、深层缺陷      C、组织缺陷      D、表面缺陷      E、穿透性缺陷

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

100. 荧光探伤时，由于荧光液和显像粉的作用，缺陷处出现强烈的荧光，但不是根据(　　)的不同来确定缺陷的位置和大小。

A、光的波长                  B、发光程度                  C、光的颜色

D、光的频率                  E、光停留的时间

参考答案：

一、单选题

1．C  2.A  3.D  4.C  5.C  6.A  7.B  8.C  9.B  10.A  11.A  12.C  13.B  14.D  15.B  16.C  17.C  18.B  19.B  20.B  21.C  22.A  23.A  24.C  25.A  26.C  27.C  28.A  29.A  30.A  31.C  32.D  33.A  34.C  35.B  36.A  37.B  38.C  39.A  40.D  41.D  42.B  43.C  44.C  45.A  46.A  47.B  48.A  49.A  50.C

二、判断题

51.√  52.√  53.√  54.×  55.×  56.×  57.√  58. √ 59.×  60.× 61.√  62.√ 63.√  64.√  65.×  66.×  67.√  68.×  69.√  70.×  71.√  72.×   73.×  74.√  75.×  76.×  77√  78.×  79.×  80.√

三、多选题

81.ABD  82.ABDE  83.BE  84.BC  85.ABCE  86.ABCE  87.ACDE  88.ABCDE  89.BCDE  90.ABCD  91.ACDE  92.CE  93.AE  94.ACD  95.ADE  96.BCDE  97.AD  98.BCDE  99.ABC  100.ACDE

焊工理论样题题库（B）

一、单项选择

1. 对于比较干燥而触电危险性较大的环境，我国规定安全电压为(　 　)伏。

A、36               B、24               C、12               D、2.5

2.  (　 　)不是熔焊过程中产生的有害气体。

A、HF               B、O3               C、CO2              D、NO2

3. 干燥，无导电粉尘，有木材、沥青或瓷砖非导电性材料铺设地面，金属占用系数小于20％的电焊环境属于触电(　 　)。

A、特别危险环境     B、危险环境         C、普通环境         D、不触电环境

4. 铸铁的分类中不包括(　 　)

A、白口铸铁         B、灰铸铁           C、可浇铸铁         D、球墨铸铁

5. 碳是以片状石墨的形式分布于金属基体中的铸铁是(　 　)。

A、白口铸铁         B、球墨铸铁         C、可锻铸铁         D、灰铸铁

6. QT400-17为(　 　)的牌号。

A、灰铸铁           B、不锈钢           C、黄铜             D、球墨铸铁

7.（　 　)不是灰铸铁焊条电弧焊热焊法焊接时的特点。

A、有利于防止白口铸铁组织               B、生产效率高

C、有利于防止裂纹                       D、焊缝加工性好

8. (　 　)具有高的耐磨性、良好的力学性能、铸造性能和耐腐蚀性能。

A、紫铜             B、白铜             C、黄铜             D、青铜

9. (　 　)是焊接紫铜时，母材和填充金属难以熔合的原因。

A、紫铜导电好       B、紫铜熔点高       C、有锌蒸发出来     D、紫铜导热性好

10. 钛合金最大的优点是比强度大，又具有良好的塑性和(　 　)，在航空航天工业中得到应用。

A、硬度             B、耐热性           C、焊接性           D、抗氧化性

11. 焊接钛及钛合金最容易出现的焊接缺陷是(　 　)。

A、夹渣和热裂纹                         B、未熔合和未焊透

C、烧穿和塌陷                           D、气孔和冷裂纹

12. 钛及钛合金焊接时，焊缝和热影响区呈银白色表示保护效果最好，但呈(　 　)色也是允许的。

A、金紫             B、深蓝             C、淡黄             D、深黄

13. (　 　)焊接时容易出现的问题是焊缝金属的稀释、过渡层和扩散层的形成及焊接接头高应力状态。

A、珠光体耐热钢                         B、奥氏体不锈钢

C、16Mn和Q345钢                         D、珠光体钢和奥氏体不锈钢

14. 珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接，选择奥氏体不锈钢焊条作填充材料时，熔化的珠光体母材对焊缝金属中(　 　)。

A、合金元素的含量具有冲淡作用           B、合金元素的含量具有添加作用

C、有害元素的含量具有消除作用           D、有害气体的含量具有冲淡作用

15. 当珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接接头在热处理或高温条件下工作时，在珠光体母材熔合线附近发生(　 　)的扩散现象，形成扩散层。

A、镍               B、碳               C、铬               D、氢

16. 焊接异种钢时，选择焊接方法的着眼点是应该尽量减小熔合比，特别是要尽量减少(　 　)的熔化量

A、焊接填充材料                         B、奥氏体不锈钢和珠光体钢母材

C、奥氏体不锈钢                         D、珠光体钢

17. 从环境温度来看，锅炉和部分压力容器(　 　)工作。

A、都在高温下工作                       B、在高温下工作，有的压力容器还在低温下

C、都在低温下工作                       D、在高温下工作，有的还在常温下

18. 锅炉铭牌上标出的压力是锅炉设计工作压力，又称(　 　)。

A、最低工作压力     B、平均工作压力     C、最高工作压力     D、额定工作压力

19. 压力容器临时吊耳和拉筋的垫板割除后留下的焊疤(　 　)。

A、不能打磨                             B、可以打磨

C、必须打磨平滑                         D、经批准才能打磨

20. 由于焊接接头或接管泄漏而进行返修的，或返修深度(　 　)壁厚的压力容器，还应重新进行压力试验。

A、等于1/3          B、大于1/3          C、等于1/2          D、大于1/2

21. 焊接铝合金时，(　 　)不是防止热裂纹的主要措施。

A、预热                                 B、采用小的焊接电流

C、合理选用焊丝                         D、采用氩气保护

22. (　 　)不是铝合金焊接时防止气孔的主要措施。

A、严格清理焊件和焊丝表面               B、预热降低冷却速度

C、选用含5 % Si的铝硅焊丝               D、氩气纯度应大于99.99 %

23. 除防止产生焊接缺陷外，(　 　)是焊接梁和柱时最关键的问题。

A、提高接头强度     B、改善接头组织     C、防止应力腐蚀     D、防止焊接变形

24. 焊接梁和柱时，(　 　)不是减小和预防焊接变形的措施。

A、烘干焊条                             B、正确的焊接方向

C、刚性固定法                           D、反变形法

25. 水压试验是用来对锅炉压力容器和管道进行(　 　)。

A、内部缺陷和强度检验                   B、整体严密性和强度检验

C、表面缺陷和韧性检验                   D、整体严密性和塑性检验

26. 水压试验用的水温低碳钢和16MnR钢不低于5℃，其他低合金钢不低于(　 　)。

A、5℃              B、10℃             C、15℃             D、20℃

27. 采用碱性焊条，焊前应在坡口及两侧各(　 　)mm范围内，将锈、水、油污等清理干净。

A、15～20             B、25～30             C、35～40             D、45～60

28. 埋弧焊电源有直流电源和(　 　)电源两大类。

A、高频               B、交流               C、整流               D、超声波

29. 埋弧自动焊焊丝伸出长度加大时，使焊缝(　 　)。

A、余高增大        B、熔深变大           C、宽度增加           D、熔合比增大

30. 埋弧自动焊进行上坡焊时焊缝厚度和(　 　)增加，焊缝宽度减小。

A、背面余高          B、金属熔敷量         C、余高               D、坡口角度

31. 板材对接要求全焊透，采有I形坡口双面埋弧自动焊工艺，在进行后焊的正面焊道焊接时，若熔池背面为(　 　)色，表示熔深符合要求。

A、看不见颜色         B、暗红               C、红                 D、白亮

32. 钨极氩弧焊焊钛及钛合金时电源种类和极性应选用(　B　)。

A、交流电源      B、直流正接           C、直流反接           D、交流方波电源

33. 手工钨极氩弧焊工艺参数主要有(　 　)，焊接电流，电弧电压，焊接速度，气体流量和喷嘴直径等。

A、钨极直径          B、焊丝直径           C、空载电压           D、工件厚度

34. (　 　)不是钨极氩弧焊选择钨极直径的主要依据。

A、焊件厚度      B、焊接电流大小       C、电源种类与极性     D、焊工操作技术

35. CO2气体保护焊有许多优点，但(　 　)不是CO2焊的优点。

A、生产率高        B、成本低             C、焊接设备简单       D、焊缝性能好

36. CO2气体保护焊有一些不足之处，但(　 　)不是CO2焊的缺点。

A、飞溅较大                                 B、短路过渡

C、焊缝表面成形较差                         D、弧光较强

37. 目前，(　 　)能采用CO2气体保护焊进行焊接。

A、1Cr18Ni9T          B、1Cr13              C、OCr25Ni20          D、Q235

38. 电阻焊与其他焊接方法相比不足之处，主要有(　 　)，焊件的尺寸、形状、厚度受到设备的限制，尚无简单可靠的无损检验方法。

A、易获得质量较好的焊接接头                 B、焊接速度快，生产率高

C、焊机容量大                               D、产生烟尘有害气体少

39. 点焊工艺参数包括焊接电流、焊接时间、(　 　)、电极端部直径等。

A、点焊顺序          B、电极压力           C、焊件厚度           D、焊点直径

40. 闪光对焊的工艺参数包括工件伸出长度、闪光电流、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、(　 　)、顶锻速度、顶锻电流等。

A、工件材料种类      B、顶锻压力          C、工件直径           D、工件厚度

41. 等离子弧要求电源具有(　 　)外特性。

A、水平的             B、缓降的             C、陡降的             D、微升的

42. 等离子弧切割基本原理是利用等离子弧把被切割的材料局部(　 　)，并同时用高速气流吹走。

A、熔化形成熔池    B、氧化和燃烧        C、熔化形成小孔       D、熔化及蒸发

43. 低合金结构钢采取局部预热时，预热范围为焊缝两侧各不小于焊件厚度的3倍，且不小于(　 　)mm。

A、300                B、250                C、200                D、100

44. 18MnMoNb钢埋弧自动焊时，焊丝采用H08Mn2MoA，焊剂采用(　 　)。

A、HJ230              B、HJ430              C、HJ250              D、HJ350

45. 珠光体耐热钢焊前预热温度一般在(　 　)℃范围。

A、150～200           B、200～300           C、350～400           D、450～500

46. 珠光体耐热钢焊前局部预热必须保证预热宽度，焊缝两侧各大于所焊壁厚的4倍，且至少不小于(　 　)mm。

A、50                 B、100                C、150                D、200

47. 压扁试验的目的是为了测定管子焊接对接接头的(      )的。

A、塑性               B、弹性               C、强度               D、硬度

48. 下列检验方法属于表面检验的是(       )。

A、金相检验           B、硬度试验        C、磁粉检验           D、致密性检验

49. 为了完成一定的生产工作而规定的(      )称为劳动定额。

A、生产成本           B、必要劳动量        C、工作态度           D、工作效率

50. 电弧焊的工时定额由(      )、休息和生理需要时间以及准备结束时间四个部分组成。

A、作业时间、布置工作地时间                 B、设计时间、布置工作地时间

C、作业时间、布置绘图地时间                 D、学习时间、布置工作地时间

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题

51、当母材中含杂质（S、P等）较多时为改善焊缝的性能应增大熔合比。（  ）

52、冷裂纹在易淬火钢中多有发生，奥氏体钢中极为少见。  （  ）

53、钨极氩弧焊直流正极性焊接时，相同直径的钨极，允许用的电流值比直流反极性大。（  ）

54、气孔、夹杂、偏析等缺陷大多是在焊缝金属的二次结晶时产生的。  (   )

55、CO2气体保护焊，CO气孔的产生是由于CO2气体被分解出CO气体所致。  (   )

56、由于熔化极氩弧焊的电极是焊丝，所以它对熔池的保护要求不高。  (   )

57、射线探伤的Ⅰ级片中，不允许存在任何焊接缺陷（   ）。

58、焊缝偏离结构中性轴越远越不容易产生弯曲变形。（   ）

59、焊条电弧焊的焊接方法代号是“111”。     (   )

60、双面不对称焊缝，正弯试样的受拉面为焊缝最大宽度面。     （   ）

61、在焊机上调节电流实际上就是在调节外特性曲线。     (   )

62、用于焊接压力容器主要受压元件的碳素钢和低合金钢，其碳的质量分数不应大于0、08%。

63、焊条电弧焊Y形坡口的坡口角度一般为60°。  (   )

64、碳钢焊条牌号为J507相对于型号是E5016。  (   )

65、焊接过程中, 硫易引起焊缝金属产生热裂纹, 故一般规定: 焊丝中的含硫量不大于0、

040％,优质焊丝中不大于0、030％。             （   ）

66、铁素体、珠光体、渗碳体三种组织相比，渗碳体的硬度最高，珠光体的硬度最低。（   ）

67、氢在焊接接头中容易引起热裂纹。（   ）

68、Z408焊条由于焊缝强度高，塑性好，因此不仅可焊灰铸铁而且可焊球墨铸铁。（   ）

69、焊后先进行消除应力热处理，然后再进行机械矫正可防断裂。  （   ）

70、奥氏体不锈钢焊缝中形成热裂纹的主要原因是含铬、镍量太高。(    )

71、电弧静特性曲线反映的是阳极压降、弧柱压降和阴极压降的总和与焊接电流间的关系。(    )

72、合金中含有金属化合物后，其塑性和韧性变好，而强度、硬度降低。(    )

73、钨极氩弧焊在大电流区间焊接时，其静特性为下降特性区(     )

74、 二氧化碳气瓶内盛装的是液态二氧化碳。（   ）

75、为了减少应力，应该先焊结构中收缩量最小的焊缝。(    )

76、手工电弧焊时，直径相同的酸性焊条，焊接时弧长要比碱性焊条长些。（    ）

77、为便于操作和保证背面焊道的质量，打底焊时，应使用较小的焊接电流。（   ）

78、梁、柱、管道等长焊缝焊后的变形主要是弯曲变形。(   )

79、用可变拘束试验方法用更换不同曲率半径的模块来改变焊接时的速度。（    ）

80、由拘束试验所产生的裂纹，多出现于焊接尖角处的热影响区。（  ）

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多项选择

81、防止咬边的方法包括（     ）。

A、正确的运条方法和角度        B、选择合适的焊接电流

C、装配间隙不合适              D、电弧不能过长

82、弧光中的紫外线可造成对人眼睛的伤害，引起(        )。

A.畏光     B.眼睛剧痛     C.白内障     D.电光性眼炎

83、(       )操作应在切断电源开关后才能进行。

A.改变焊机接头      B.改变二次线路      C.调试焊接电流

D.移动工作地点

84、焊条电弧焊常用的装配夹具有（        ）。

A. 夹紧工具         B. 压紧工具

C. 拉紧工具         D. 回转工具

85、焊条电弧焊所使电焊钳的作用是（        ）。

A.夹持焊条      B.夹持焊丝      C.输送气体

D.传导电流

86、不锈钢焊条型号中数字后的字母“R”表示(       )。

A、含碳量较低    B、含碳量较高

C、含硅量较低    D、含硫量较低

87、钨极氩弧焊时，电弧过短，则钨极易与焊丝或熔池相碰，造成焊缝（     ），并破坏电弧的稳定燃烧。

A、气孔缺陷      B、夹钨缺陷        C、表面污染        D、咬边

88、下列铝合金中（BD）属于热处理强化铝合金。

A、铝镁合金      B、硬铝合金       C、铝硅合金       D、超硬铝合金

89、焊接结构经过检验，当（     ）时，均需进行返修。

A、焊缝内部有超过无损探伤标准的缺陷    B、焊缝表面有裂纹

C、焊缝表面有气孔                      D、焊缝收尾处有大于0、5mm深的坑

90、埋弧自动焊机的导电嘴有滚轮式（      ）
A、夹瓦式    B、摩擦式    C、管式

91、小铁研法试验焊完的试件应进行焊接接头表面或断面的检测并分别计算出（      ）。

A、表面气孔率   B、断面气孔率   C、表面裂纹率

D、断面裂纹率

92、碳弧气刨下列金属材料中需采用直流交接的有（     ）。

A、碳钢   B、低合金钢   C、铸铁   D、不锈钢

93、新旧容器内焊接应二名焊工轮换(     )，必须有良好通风设施和监护人看守。

A、吃饭           B、操作            C、焊接

94、铝及铝合金焊前应清理氧化膜的原因是由于氧化膜（     ）。

A、使电弧不稳           B、 熔点高，易造成夹渣

C、易形成未熔合         D、 使焊缝生成气孔

95、生产中常采用的克服磁偏吹的方法中包括(      )。

A、改变极性接法    B、尽可能使用交流焊接

C、适当降低焊接电流    D、在焊缝两端加引弧极和熄弧极

96、耐蚀层堆焊时, 均需重新评定的 (     )。

A、 改变和增加焊接方法  B、 改变基体刚材的类别号  C、 改变焊后热处理类别

D、 基体钢材类别号 为IV时改变改变组别号

97、焊接电流的选择应考虑焊条类型、焊条直径、焊件厚度、接头形式、焊接位置、焊接层次等因素，其中主要是（     ）

A、焊条类型   B、焊条直径   C、焊接厚度   D、焊接位置

98.对焊接区域碱性保护的目的是（     ）

A、减少焊缝金属中氮的含量     B、减少焊缝金属中氢的含量

C、减少焊缝金属中硫的含量     D、减少焊缝金属中氧的含量

99.焊接奥氏体不锈钢时，为保持焊接接头有较高的耐蚀性，需要(     )

A、有较慢的冷却速度   B、有较快的冷却速度

C、控制较低的层间温度    D、控制较高的层间温度

100、识读焊接装配图时，应与（       ）相结合。

A、阅读工艺卡  B、工艺规程  C、现场工艺规程

参考答案：

一、单选题

1.A   2.C  3.C  4.C  5.D  6.D  7.B  8.D  9.D  10.C  11.D  12.C  13.D  14.A  15.B  16.D  17.A  18.D  19.C  20.D  21.D  22.C  23.D  24.A  25.B  26.C  27.A  28.B  29.A  30.C  31.C  32.B  33.A  34.D  35.C  36.B  37.D  38.C  39.B  40.B  41.C  42.D  43.D  44.C  45.B  46.C  47.A  48.C  49.B  50.A

二、判断题

51.×  52.√ 53.√  54.×  55.×  56.×  57.×  58.×  59.√ 60.√ 61.√ 62.× 63.√  64.×  65.√  66.×  67.×  68.√  69.√  70.×  71.√  72.×   73.×  74.√  75.×  76.√  77√  78.√  79.√  80.√

三、多选题

81.ABC  82.ABD  83.ABD  84.ABC  85.AD  86.CD  87.BC  88.BD  89.ABCD  90.AC  91.CD  92.ABD  93.BC  94.ABCD  95.BCD  96.ABCD  97.BD  98.AD  99.BC  100.AB

焊工理论样题题库（C）

考         生         答         题         不         准         超         过         此         线

地  区

姓     名

单 位 名 称

准 考 证 号

一、单项选择

1、焊工要自觉遵守和职业活动、行为有关的的制度和纪律，但(　 　)不属于与焊工职业活动有关的纪律。

A、劳动纪律           B、安全操作规程       C、履行岗位职责       D、遵守道德规范

2、读装配图时，其目的不是为了(　 　)。

A、了解零件的所有尺寸                       B、了解各零件之间装配关系及拆装

C、了解各零件作用、传动路线                 D、了解机器或部件的名称、工作原理

3、电弧焊的工时定额由(      )、休息和生理需要时间以及准备结束时间四个部分组成。

A、作业时间、布置工作地时间                 B、设计时间、布置工作地时间

C、作业时间、布置绘图地时间                 D、学习时间、布置工作地时间

4、 电石着火时禁止用（ B ）灭火。

A  干沙        B  清水          C  干粉灭火器          D  二氧化碳灭火器

5、 强烈的可见光对焊工眼睛的危害是（    ）。

A  电光性眼炎    B  白内障    C  眼睛疼痛     D  近视

6、碳弧气刨用的电极材料是（    ）。

A  高纯度炭精棒    B  含钙碳棒      C  含镁碳棒        D  含钨碳棒

7、 最难焊接的位置是（    ）焊。

A  平      B立     C横        D仰

8、 (     ) 不是二氧化碳气体保护焊的缺点。

A、 焊缝成形差        B、 飞溅大            C、 合金元素烧损严重  D、 生产率低

9、二氧化碳气瓶瓶体是(      ) 。

A、 铝白色            B、 天蓝色            C、 淡绿色            D、 深黄色

10、等离子弧要求电源具有(　 　)外特性。

A、水平的             B、缓降的             C、陡降的             D、微升的

11、(　 　)是一种CO2焊可能产生的气孔。

A、氧气孔          B、NO气孔             C、CO2气孔            D、CO气孔

12、氢与氧形成的爆炸混合物的爆炸极限范围是（    ）。

A  3.5—81%     B  4 —81%     C  4 —80%            D  4.6 —93%

13、能够完整的反映晶格特征的最小几何单元称为（   ）

A晶粒    B晶胞    C晶体    D晶核

14、国际焊接学会推荐的碳当量计算公式为（ A ）。

A、 CE = C + Mn/6 + (Ni + Cu)/15 + (Cr + Mo + V)/5

B、 CE = C + Mn/1 5 + (Ni + Cu)/6 + (Cr + Mo + V)/5

C、 CE = C + Mn/5 + (Ni十Cu)/6 + (Cr + Mo + V)/15

D、CE = C + Mn/1 5 + (Ni + Cu)/5 + (Cr + Mo + V)/6

15、通电导体在磁场中所受作用力的方向可用（     ）来确定

A右手定则    B左手定则    C右手螺旋定则    D左手螺旋定则

16、珠光体是(　 　)的机械混合物，碳的质量分数为0.8%左右。

A、奥氏体和渗碳体     B、铁素体和渗碳体     C、铁素体和马氏体     D、铁素体和莱氏体

17、在焊接中、高碳钢和某些低合金钢时，近缝区可能发生(　 　)现象而变硬，容易形成冷裂纹，这是在焊接过程中应防止的。

A、回火               B、正火               C、淬火               D、退火

18、布氏硬度值用符号(　 　)表示，数值是压坑单位面积上所受的平均压力。

A、HB                 B、HR                 C、HV                 D、HA

19、碳钢中除含有(　 　)元素外，还有少量的硅、锰、硫、磷等杂质。

A、铁、碳             B、铬、碳             C、钼、碳             D、镍、碳

20、优质碳素结构钢的牌号用二位阿拉伯数字和规定符号表示，阿拉伯数字表示碳的质量分数的平均值(　 　)。

A、以十分之几计       B、以百分之几计       C、以千分之几计       D、以万分之几计

21、在焊接电弧高温作用下焊条芯、药皮和被焊金属发生冶金反应，在焊接烟尘中可含大量(　 　)，长期吸入可能引起锰中毒。

A、铅                 B、氧化锰及锰尘       C、氮氧化物           D、氟化物

22、国家标准规定工业企业的噪声最高(　 　)90dB。

A、可以超过           B、不能小于           C、不能超过           D、允许大于

23、焊接场地应保持必要的通道，车辆通道(　 　)应不小于3m。

A、高度               B、宽度               C、照明高度           D、清洁范围

24、焊工应有足够的作业面积，作业面积应不小于(　 　)m2。

A、4                  B、3                  C、2                  D、1

25、壳体的开孔补强常选用的补强结构有整体补强和(    )。

A、局部补强          B、部分补强           C、补强圈补强         D、加板补强

26、常用型号为EZC的铸铁焊条，其牌号为(　 　)。

A、Z116               B、Z308               C、Z208               D、Z408

27、(　 　)是铝及铝合金气焊用熔剂。

A、CJ101              B、CJ201              C、CJ301              D、CJ401

28、铸铁采用半热焊法焊补时，预热温度为(　D　)。

A、150℃左右          B、200℃左右          C、300℃左右          D、400℃左右

29、焊前预热铝的厚大件时，应该(　 　)。

A、快速加热到200～300℃左右                 B、快速加热到100～150℃左右

C、慢慢加热到100～300℃左右                 D、慢慢加热到100～150℃左右

30、埋弧焊机电源的测试不包括(　 　)。

A、引弧操作的有效和可靠性                   B、电流和电压变化的均匀性

C、输出电流和电压的调节范围                 D、电源的技术参数

31、焊接接头的(　 　)是焊接接头拉伸试验所测定的。

A、硬度               B、抗拉强度           C、冲击韧度           D、耐腐蚀性

32、焊接接头拉伸试验时，接头试样应不少于(　 　)。

A、1个                B、2个                C、3个                D、4个

33、纵弯试样是焊缝轴线与试样纵轴(　 　)的弯曲试样。

A、交叉               B、垂直               C、无关系             D、平行

34、夏比冲击试验用焊接接头冲击试样带有(　 　)缺口。

A、X形                B、V形                C、Y形                D、I形

35、铸铁按(　 　)不同，主要可分为白口铸铁、灰铸铁、可锻铸铁及球墨铸铁。

A、碳存在的状态和形式                       B、铁存在的状态和形式

C、硫、磷的含量                             D、合金元素的含量

36、焊条电弧焊热焊法焊补缺陷较小的灰铸铁时，不应采用(　 　)操作方法。

A、小直径焊条、断续焊                       B、焊后采取保温缓冷措施

C、较大直径焊条，连续焊                     D、焊接电弧要适当拉长

37、球墨铸铁的焊接性(　 　)。

A、比灰铸铁好得多                           B、与灰铸铁基本相同

C、比灰铸铁差得多                           D、与灰铸铁完全相同

38、以下(　 　)是防锈铝合金。

A、硬铝合金           B、铝镁合金           C、超硬铝合金         D、锻铝合金

39、锌的蒸发，是(　 　)焊接时所存在的问题。

A、紫铜               B、青铜               C、白铜               D、黄铜

40、在两种母材熔化量相同的情况下，焊接1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢时，如(　 　)，焊缝会得到马氏体组织。

A、采用H0Cr26Ni21焊丝                       B、采用E310-15焊条

C、不加填充材料                             D、采用E310-16焊条

41、(　 　)不是为了解决珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接接头中的碳迁移问题，而采取的措施。

A、焊后焊接接头尽量不热处理                 B、尽量缩短焊件高温停留时间

C、降低奥氏体填充材料中的含镍量             D、尽量降低焊件的工作温度

42、为了抑制碳在熔合区的扩散，焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢时，应该提高焊接填充材料(　 　)的含量。

A、铬                 B、钼                 C、钒                 D、镍

43、容器的设计压力为(　 　)的压力容器为低压容器。

A、0.1MPa≤P＜0.6 MPa                       B、0.1MPa≤P＜1MPa

C、0.1MPa≤P＜1.6 MPa                       D、0.1MPa≤P＜16 MPa

44、压力容器相邻的两筒节间的纵缝应错开，其焊缝中心线之间的外圆弧长一般应大于(　 　)，且不小于100mm。

A、筒体厚度的3倍      B、焊缝宽度的3倍      C、筒体厚度的2倍      D、焊缝宽度的2倍

45、铸铁焊接时，焊缝中产生的气孔主要为(　 　)和氢气孔。

A、CO气孔

B、CO2气孔

C、反应气孔

D、氮气孔

46、为了防止气孔，铝合金焊接时采取的主要措施有(　 　)等。

A、采用小的焊接电流                         B、严格清理焊件和焊丝表面

C、合理选用焊丝                             D、选用热量集中的焊接方法

47、焊接梁和柱时，减小和预防焊接变形的措施有(　 　)的说法是错误的。

A、烘干焊条           B、正确的焊接方向     C、刚性固定法         D、反变形法

48、压力容器和管道水压试验的试验压力一般为(　 　)。

A、设计压力的1.25～1.5倍                    B、设计压力的1.5～2倍

C、工作压力的1.25～1.5倍                    D、工作压力的1.5～2倍

49、荧光探伤时，由于荧光液和显像粉的作用，缺陷处出现强烈的荧光，根据发光程度的不同，就可以确定缺陷的(　 　)。

A、位置和性质         B、深度和大小         C、位置和大小         D、结构和类型

50、着色探伤是用来发现各种材料的焊接接头，特别是非磁性材料的各种(　 　)缺陷。

A、表面               B、中心部位           C、根部                D、20℃

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第61题～第80题。

51、（    ）电焊机一次电源线不宜过长，一般不超过2～3m。

52、（    ）带压不置换动火时可燃气体含量大大低于爆炸下限。

53、（    ）低碳钢与低合金结构钢焊接时，焊接材料选用仅决定于低合金结构钢的焊接性。

54、(     )焊接结构在长期高温应力作用下，也容易产生脆性断裂。

55、(     )背弯试样是指试样受拉面为焊缝纵剖面的弯曲试样。

56、（    ）焊后进行消氢处理是控制复杂结构件焊接变形的热处理方法。

57、（    ）焊接结构脆性断裂的特征是破坏应力大于结构的设计应力。

58、（     ）X射线检验是确保焊接质量最根本的方法。

59、(     )焊接接头夏比冲击试验是用以测定焊接接头各区域的冲击吸收功。

60、(     )灰铸铁中的碳是以片状石墨的形式分布于金属基体中。

61、（    ）在一定焊接工艺条件下，一定的金属形成焊接缺陷的敏感性成为焊接性能的使用性能。

62、(     )由于紫铜的线胀系数和收缩率较大，使得母材和填充金属难以熔合。

63、(     )1Cr18Ni9不锈钢和Q235低碳钢焊接，采用E308-16焊条，当母材的熔合比为30%～40%时，焊缝可得到单相奥氏体组织。

64、(     )用奥氏体不锈钢焊条作填充材料，焊接珠光体钢和奥氏体不锈钢时，过渡层为马氏体区，使用过程中容易出现局部脆性破坏。

65、(     )焊接异种钢时，选择焊接方法的着眼点是应该尽量减小熔合比，特别是要尽量减少奥氏体不锈钢的熔化量。

66、(     )珠光体钢和奥氏体不锈钢对接焊时，选用E308-15焊条，应采用大电流，高电压，单道焊接。

67、(     )管子水平固定位置向上焊接分两个半圆进行，分别从相当于“时钟12点”位置（平焊）起弧，相当于“时钟6点位置”（仰焊）收弧。

68、(     )数控气割机切割前也必须进行放样、划线等。

69、(     )压力容器焊缝与母材应圆滑过渡，焊接接头不得有表面裂纹、未焊透、未熔合、表面气孔、弧坑、咬边、未焊满和肉眼可见的夹渣等缺陷。

70、(     )铸铁焊条药皮类型多为石墨型，可防止产生CO气孔。

71、(     )焊接除铝镁合金以外的铝合金时，选用含5 % Si的铝硅焊丝，是为了对裂纹起到“愈合”作用，防止产生热裂纹。

72、(     )焊前预热，焊前清理焊丝和焊件表面、用弱氧化焰气焊等是防止铜及铜合金焊接时产生热裂纹的主要措施。

73、(     )压力容器焊接时，应限制焊接材料中的硫、磷含量，并采用预热缓冷、焊后热处理等措施，防止冷裂纹的产生。

74、（    ）禁止利用厂房的金属结构、轨道、管道、暖气设施或其它金属物体搭接起来作电焊导线电缆。

75、(     )高钒铸铁焊条是铁基焊条。

76、(     )铸铁热焊时，小而浅的缺陷开坡口时要予以扩大，面积须大于8cm2。

77、焊条直径的选择主要取决于焊件厚度、接头类型、焊缝位置及焊接层次。（√）

78、(     )铝及铝合金用等离子切割下料后，也要采用刨削坡口后方能焊接。

79、对于15MnVR钢制作的容器，焊接结束均需作600℃～650℃的消除应力处理。（ × ）

80、(     )焊前清理铝及铝合金的目的是清理工件和焊丝表面的油污、赃物和氧化膜。

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

三、多项选择

81、雷雨天气，打雷天大风天气，不得进行室外露天(      )作业焊接应停止焊接。

A、高处           B、高空        C、室内

82、由于铝的(　  　)，因此焊接时容易产生塌陷。

A、溶解氢的能力强                           B、和氧的化学结合力很强

C、低熔共晶较多                             D、熔化时没有显著的颜色变化

E、熔点低，高温强度低

83、在铸铁焊补时，为了得到灰铸铁焊缝，可在焊缝中加入促进石墨化元素，如（     ）等。

A、镍        B、 铜        C、 钒       D、碳

84、钨极氩弧焊焊前引燃电弧后，电弧在工件上面垂直不动，观察熔化点周围的颜色，不是为了检查(　 　)。

A、阴极破碎作用              B、钨极熔化情况              C、焊机的外特性

D、电弧的稳定性              E、焊缝夹钨情况

85、焊接钛及钛合金时，可以应用(　  　)焊接方法。

A、压焊                      B、氩弧焊                    C、等离子焊

D、焊条电弧焊                E、真空电子束焊

86、珠光体钢和奥氏体不锈钢焊接时容易出现的问题是(　  　)。

A、焊缝金属的稀释                           B、过渡层的形成

C、焊接接头产生晶间腐蚀                     D、焊接接头高应力状态

E、扩散层的形成

87、(　  　)是《容规》适用范围内的第三类压力容器。

A、低压容器

B、中压容器

C、高压容器

D、介质为液化气体的铁路罐车和罐式汽车

E、容积大于等于50m3的球形储罐

88、在压力容器中，焊接接头的主要形式有(　 　)。

A、搭接接头      B、卷边接头      C、对接接头      D、角接接头      E、T型接头

89、用于焊接压力容器主要受压元件的碳素钢和低合金钢，其碳的质量分数不是应(　 　)。

A、小于0.25 %                B、大于0.30 %                C、小于等于0.30 %

D、等于0.25 %                E、大于0.25 %

90、焊工的职业守则应包含(     )等内容。

A、遵守国家法律、法规  B、爱岗敬业，忠于职守   C、工作认真负责

D、谦虚谨慎，团结协作

91、常用的单一热处理工艺方法有（     ）。

A、淬火   B、回火  C、调质   D、退火

92、在熔化焊过程中，可能产生的对人体有害气体主要有（    ）。

A、臭氧    B、一氧化碳  C、二氧化碳  D、氮氧化合物

93、对零部件进行坡口和边缘加工的主要目的是（     ）。

A、保证焊缝焊透或焊缝有效厚度达到设计要求   B、火焰切割

C、使零件具有精确的尺寸  D、保证焊缝外观质量

94、金属材料常用的永久性连接方法包括（    ）两类。
A、焊接      B、搭接    C、铆接     D、对接

95、铁—碳平衡状态图是表示在缓慢加热（或冷却）条件下，铁碳合金的（    ）之间的关系。

A、成分   B、性能   C、温度   D、组织

96、珠光体耐热钢焊接存在的主要问题是（      ）。

A、容易产生冷裂纹     B、容易产生热裂纹     C、容易产生再热裂纹

D、容易产生晶间腐蚀

97、消除焊接应力的方法有（     ）

A、高温回火法    B、拉伸法      C、振动法    D、爆炸法

98、下列埋弧焊用的 (A,C) 属于高锰高硅焊剂。

A、HJ430    B、HJ350   C、HJ431     D、HJ260

99、下列型号的焊丝中，（ A,B ）是铝及铝合金焊丝。

A、SAI-1       B、SAIMg-1  C、HSCuAI

D、HSCuZn-1

100、CO2气体保护焊容易产生较大的飞溅，其主要原因是熔滴过度时所含CO2气体急剧膨胀和（A,C）
A、极点压力较大    B、电弧电压高   C、短路电流增长太快

参考答案：

一、单选题

1．D  2.A  3.A  4.B  5.C  6.A  7.D  8.D  9.A  10.C  11.D  12.D  13.B  14.A  15.B  16.B  17.C  18.A  19.A  20.D  21.B  22.C  23.B  24.A  25.C  26.C  27.D  28.D  29.C  30.A  31.B  32.A  33.D  34.B  35.A  36.A  37.B  38.B  39.D  40.C  41.C  42.D  43.C  44.A  45.A  46.B  47.A  48.C  49.C  50.A

二、判断题

51.√  52.× 53.√  54.√  55.×  56.×  57.×  58.×  59.√  60.√  61.×  62.×   63.×  64.√  65.×  66.×  67×  68.×  69.×  70.√  71.√  72.×   73.×  74.√  75.×  76.√   77√   78.√   79.×  80.√

三、多选题

81.AB  82.DE  83.ABD  84.BCDE  85.ABCE  86.ABDE  87.CDE  88.ACD  89.ABCD  90.ABCD  91.ABD  92.ABD  93.ABC  94.AC  95.ACD  96.AC  97.ABCD  98.AC  99.AB  100.AC