第七届马鞍山市青年职业技能大赛方案

焊工竞赛技术文件

二0一六年七月

第七届马鞍山市青年职业技能大赛组委会

一、竞赛标准

焊工技能竞赛的技术标准，以《焊工国家职业标准》高级工标准为依据，并涵盖国家职业资格三级以下的内容。

二、竞赛内容与时间

㈠竞赛内容

包括理论知识（笔试）和实际操作两部分。

㈡竞赛时间

1、理论知识竞赛（笔试）时间90分钟，满分100分。

2、实际操作竞赛总时间160分钟，其中组对时间为50分钟，焊接时间为110分钟。满分为100分。

㈢成绩计算

竞赛总成绩由理论知识和实际操作比赛两部分组成。竞赛总成绩作为参赛队和参赛选手名次排序的依据。

1、理论知识成绩占总成绩的30%。

2、实际操作成绩占总成绩的70%。

三、竞赛的范围

㈠理论知识

1、理论考试范围以高级工应知应会为主。

2、试题类型分为判断题、单选题、多选题。

㈡实际操作竞赛

1、焊工比赛分两个项目，详见下表：

| 比赛 项目 | 材质 | 试件规格 | 焊接 方法 | 焊材规格 | 坡口角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板（4G） | Q235 | 300×12×125 | SMAW | Φ3.2/Φ4.0 焊条规格任选 | 单侧32°±1° |
| 管（2G） | 20# | Φ159×8×125 | GMAW | Φ1.2 | 单侧32°±1° |

备注：实际操作项目见附图。

2、评分办法及要求

⑴实际操作单项满分为100分，其中外观与RT检测各50分。实践两项总分200分，评分后除以2为实际得分。

⑵焊缝的检验要求：

①仰焊板试件，两端各20mm不评分，其余焊缝进行正、反面外观检查及100%RT无损检测。

②垂直固定管，焊缝全长正反面外观检查和RT无损检测（以焊缝起弧及收尾处的接头为中心拍一张、接头对称位置拍一张）。

③评分标准见附录I

四、比赛的相关规定

㈠理论考试

1、参赛选手提前10分钟进入考场，按指定座位号入座并将参赛证、身份证放桌上，由监考裁判员查验。

2、理论考试采用笔试、闭卷方式。

3、赛前须按竞赛规则准备好参赛用品，严禁携带比赛违禁的物品进入赛场。

4、考试开始后迟到10分钟及以上者，按自动弃权处理。考试开始30分钟后方可离开考场，并不得在考场周围喧哗、逗留。

5、考试试卷的填写，按照比赛的统一规定填写。试卷其他位置不得有任何标记，来暗示自己的身份，如有发现按作弊处理。

6、考试过程中，如有问题可举手示意，由监考人员负责处理。如问题涉及考题，监考人员不得做任何解释和暗示。

7、考试结束，一律停止答题，并将答卷扣放在桌面上，待监考人员收卷后，迅速离开考场。

8、参赛选手应遵守考场纪律，服从监考人员的指挥，独立完成答卷。选手违反竞赛规则、作弊和弃权，一律按0分处理。

㈡实际操作

1、一般要求

⑴比赛选手在竞赛前一天下午进行抽签，决定出场顺序及比赛工位号。

⑵比赛选手在竞赛前20分钟，到考试场地检录。然后到相应工位调试焊机并确认试件和焊材。开赛迟到15分钟及以上者，按自动弃权处理。

⑶组对完成后，需举手示意监考，对组对完成的试件进行位置标记，并检查组对是否符合要求。

⑷焊接完成后需举手示意裁判记录实际焊接时间，以备成绩相同者的排序。

⑸比赛时间到，选手应立即停止操作。

2、组对与上架

⑴试件在比赛前15分钟由工作人员配发到工位。选手应检查试件是否符合要求。试件一般不予调换，若有异议，由裁判决定是否调换。

⑵试件在组对过程中出现问题，由选手自行修复，不得调换试件。

⑶组对时试件的间隙、钝边、反变形，均由选手自定。

⑷试件的定位焊应使用与正式焊接相同的焊接方法和材料。

⑸定位焊应在正面坡口内，每段的长度应≤20mm。

⑹对接板的定位焊应在两端，两端不允许加引弧板和引出板。对接管的定位焊不得超过三点，上架固定后，定位焊不准在5点钟到7点钟的位置。

⑺选手应严格按照组对时所作标记进行上架焊接。

⑻选手施焊时的劳保用品及辅助工具应自备。

⑼监考应对每名选手的各道工序认真填写监考记录，对组对不符合要求的试件应通知选手重新组对。

⑽未按上诉规定进行焊接操作的，该试件判为0分。

3、施焊操作

⑴所有试件均采用单面焊双面成形。

⑵试件焊接时，焊缝的最高点不得超过1.2m。

⑶焊接过程中，试件不准拿下或移动、更改焊接位置。

⑷仰位板对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，所有层次的焊接方向要一致，盖面焊采用单道焊。

⑸管对接垂直固定焊，采用一个方向焊接。

⑹违反上述规定，该试件判为0分。

4、其他相关规定

⑴焊接工艺参数只能在比赛配发的专用试板上进行，不得在工位配备的工装夹具上进行。

⑵焊接过程中，如遇清理焊缝使试件移位，应在监考监督下恢复原位。试件未焊完不准取下。

⑶组对完成后，禁止使用电动工具。

⑷不得在试件上做任何标记，更不能有电弧擦伤。

⑸施焊工程中，试件焊废不予补发，但允许选手自行手工修复，焊缝的正、反面不准修复补焊。

⑹比赛过程中，允许选手休息、饮水、上洗手间，但其耗时计入比赛时间内。

⑺由于不可抗拒因素影响操作时，由选手提出，经裁判长核实情况后裁决。

⑻比赛完毕后，选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏焊缝的原始成形。清理好的试件交监考检查，如未清理干净，监考应提示并监督选手返工。对清理好的试件，由工作人员会同监考、选手在工位内将试件封号后，在比赛监考记录上签字。

⑼工作人员应负责回收每场比赛用剩的焊材。

㈢参赛选手允许自备工具

面罩、手套、锤子、凿子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢直尺、钢角尺、水平尺、活动扳手、直磨机、角磨机、钢丝钳、钢锯条、劳动防护用品（工作服、鞋、帽、平光镜）。

㈣赛场纪律

1、参赛选手应尊重并服从监考，按本规定进行实际操作。在操作比赛过程中凡违反规则者，监考应予以制止，对劝阻不听者，监考应立即向裁判长汇报，对违规行为作出处理。

2、监考及赛场工作人员与参赛选手只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。其他进入赛场的人员，一律不准与参赛选手交谈。任何在赛场的人员，不得干扰参赛选手的正常操作。发现裁判营私舞弊，应立即停止其工作，并将情况通知竞赛督查组做出处理。

3、赛场内不得喧哗和相互讨论。选手在比赛过程中如发现问题，应立即向监考反映，得到监考同意方可暂停比赛，否则时间照计。

4、除当场次的参赛选手及指定负责该场的监考、工作人员外，有关领导及新闻宣传人员应在组委会负责人的陪同下进入赛场；参观者应在组委会工作人员陪同下进入赛场，进入赛场人员均需佩戴规定的标志并遵守赛场纪律。未经允许，其他人员一律谢绝进入赛场。

㈤裁判员须知

1、裁判应按分工岗位，尽职尽责、准确公正地做好竞赛的组织、管理和评定工作。

2、裁判员上岗工作时，必须佩带裁判员胸牌。

3、裁判员应按规则要求秉公执裁，不徇私、不作弊。

4、除赛场监考外，其余裁判员不得与选手接触。

5、竞赛期间各岗位工作的裁判除工作需要外，不得相互串岗。

6、赛场监考不得在选手竞赛作业时，在选手旁故意长时间逗留，影响选手正常发挥。

7、全体裁判人员应服从裁判长得指挥，工作中如出现意见分歧，应报告裁判长，由裁判长组织协商裁定。

8、各裁判员在工作中应认真做好记录。

9、所有0分和判废试件均应报告裁判长复核、确认。

10、在组委会未公布比赛成绩前，不得对外透露评分情况。

11、裁判员如违反上述规定，按裁判员管理规定处理。

五、竞赛流程

选手

检录

| 赛 前 准 备 | 通电 检查 焊机 |
| --- | --- |
|  | 保管 试件 选手领取试 件 |
|  | 烘干 保温 发放 焊条焊丝 |
|  | 运送 保护气体 |
|  | 抽签 场次、工位号 场地场号 |

打

钢

印

密封钢号编制明码

打磨、组对试件

焊接比赛

向裁判组移交竞赛试件

试件无损探伤

向裁判组移交无损探伤报告

选手竞赛试件、无损检测报告进行封存

六、焊接设备

| 序号 | 设备名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 逆变手弧/氩弧电焊机（松下）YC-400TX | 每工位一台 |
| 2 | CO2气体保护焊机（松下）YD-350GR | 每工位一台 |
| 3 | 焊条保温桶 | 每工位一只 |

七、检测工具

| 序号 | 量具名称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝检验尺 | HTC-40 | 2 |  |
| 2 | 钢直尺 | 长度不少于300mm | 1 |  |
| 3 | 放大镜 | 5-10倍 | 1 |  |
| 4 | 钢针 | 1套 | 1 |  |

八、焊接材料

焊条型号：CHE5015。直径：Φ3.2mm、Φ4.0mm。 CO2气：纯度99.5%。

竞赛地点：马钢工程技术集团冶建分公司焊接中心

焊工决赛技术文件附图

板（4G）

管（2G）

附录I：评分标准

焊工决赛试件RT底片评分标准

| 项目 |  | 拍片数量 |  | 评定范围 | 评分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板状仰焊 |  | 1张 |  | 焊缝两端各去除20mm | 1、一级片无缺陷50分。 1）评定区有缺陷最多扣至45分； 2）评定区外的缺陷，按点数每点扣1分，最多扣至35分。 2、二级片基本分为35分。评定区外缺陷，按表内缺陷性质扣分，最多扣至20分。 3、三级片得0分。 4、同一试件有多张底片，按等级最低一张评分。 |
| Φ159×8管垂直固定焊 |  | 2张 |  | ❶ |  |
| 缺陷性质 | 缺陷尺寸 |  | 扣分标准 |  |  |
| 圆 形 缺 陷 | 尺寸≤0.5mm |  | 每点扣0.5分 |  |  |
|  | 尺寸＞ 0.5 ~1.0 |  | 每点扣1分，大于1mm的圆形缺陷，按标准折算。 |  |  |
| 条 形 缺 陷 | 条形 缺陷 |  | 长度每1mm扣1分 |  |  |

注：试件的射线检测（RT）按JB/T4730-2005标准评定；评定范围10×10mm。

❶：以焊缝起弧及收尾处的接头为中心拍一张、接头对称位置拍一张。

板状对接（4G）外观评分表

项目：板状对接4G（焊条电弧焊）  δ= 12 mm

试件编号：（）本项得分：

| 检查项目 | 评判标准及得分 | 评判等级 |  |  |  |  |  | 评测数据 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | 0~2 |  | ＞2~3 | ＞3~4 |  | ＜0，＞4 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤1 |  | ＞1~2 | ＞2~3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | ≤20 |  | ＞20，≤21 | ＞21，≤22 |  | ＞22 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1.5 |  | ＞1.5~2 | ＞2~3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 |  | 深度≤0.5 |  |  | 深度＞0.5 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  | 每2mm扣1分 |  |  | 0分 |  |  |  |
| 正面成形 | 尺寸标准 | 优 |  | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面成形 | 尺寸标准 | 优 |  | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 | 0~0.5 |  | ＞0.5~1 | ＞1~2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 | 0~0.5 |  | ＞0.5~1 | ＞1~2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0~1 |  | ＞1~2 | ＞2~3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成形评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  |  | 良 |  |  | 中 |  | 差 |  |  |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 |  |  | 成形较好， 焊缝均匀、平整 |  |  | 成形尚可， 焊缝平直 |  | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |  |  |
| 注：表面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合等缺陷或出现焊件修补、未完成，该项作0分处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评判组长：记录员：

评判员：时间：

Φ159×8管状对接（2G）外观评分表

项目：管状对接2G（CO2气体保护焊） Φ159×8 mm

试件编号：（）本项得分：

| 检查项目 | 评判标准及得分 | 评判等级 |  |  |  |  |  | 评测数据 | 实得分数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅳ |  |  |  |
| 焊缝余高 | 尺寸标准 | ≤1 |  | ＞1，≤2 | ＞2，≤3 |  | ＜0，＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 高度差 | 尺寸标准 | ≤1 |  | ＞1~2 | ＞2~3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝宽度 | 尺寸标准 | ≤14 |  | ＞14~15 | ＞15~16 |  | ＞16 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝 宽度差 | 尺寸标准 | ≤1.5 |  | ＞1.5~2 | ＞2~3 |  | ＞3 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 咬边 | 尺寸标准 | 无咬边 |  | 深度≤0.5 |  |  | 深度＞0.5 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 10分 |  | 每2mm扣1分 |  |  | 0分 |  |  |  |
| 正面成形 | 尺寸标准 | 优 |  | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 6分 |  | 4分 | 2分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面成形 | 尺寸标准 | 优 |  | 良 | 中 |  | 差 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凹 | 尺寸标准 | 0~0.5 |  | ＞0.5~1 | ＞1~2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 背面凸 | 尺寸标准 | 0~0.5 |  | ＞0.5~1 | ＞1~2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 3分 |  | 2分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 角变形 | 尺寸标准 | 0 |  | ≤1 | ＞1，≤2 |  | ＞2 |  |  |  |
|  | 得分标准 | 4分 |  | 3分 | 1分 |  | 0分 |  |  |  |
| 焊缝外观（正、背）成形评判标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 |  |  | 良 |  |  | 中 |  | 差 |  |  |
| 成形美观， 焊缝均匀、细密， 高低宽窄一致 |  |  | 成形较好， 焊缝均匀、平整 |  |  | 成形尚可， 焊缝平直 |  | 焊缝弯曲， 高低、宽窄明显 |  |  |
| 注：表面有裂纹、夹渣、气孔、未熔合等缺陷或出现焊件修补、未完成，该项作0分处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评判组长：记录员：

评判员：时间：